KERAFIX HP SPECIAL TERRASSE mortier colle amélioré spécial sols extérieurs

Kerafix HP spécial terrasse est un mortier colle de classe C2E.

Domaine d’application

Pose de carrelage, de pierre naturelle, de dallage en sol intérieur et extérieur (locaux P3 au plus).

Avantages produits

• Excellente résistance aux cycles gel / dégel.

• Particulièrement adapté à la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres).

• Permet des rattrapages ponctuels de planimétrie des supports jusqu’à 25 mm.

• Low dust : la technologie innovante Low Dust qui caractérise ce produit,

réduit de manière drastique les émissions de poussière durant l’utilisation du produit,

rendant le travail des applicateurs plus facile et plus sain.

• Temps ouvert allongé.

Données techniques

•Durée d’utilisation de la gâchée : environ 3 heures

•Temps ouvert (selon EN 1346) : environ 30 minutes

•Délai d’ajustabilité : environ 20 minutes

•Consommation : de 3,5 à 8 kg / m² selon peigne utilisé et format des carreaux.