	TE. POINTES


	CLIENT :
	Fiche  Technique

TEL 05

N° 68



	Pointe Tête Extra Large      ( Fil C4 D1 B )
	

	
[image: image1.png]



	Date
	Indice
	Objet

	
	10/01/00
	A
	Création

	
	31/01/01
	B
	M.A.J. Tol. d

	
	05/06/01
	C
	Ajout Lg 18 et  25 

	
	12/06/06
	D
	Ajout nuance FM

	
	
	
	

	
	Visa :

	Conditionnement : 1 kg  -  2,5 kg  -  5 kg  -  VRAC

	Revêtement : Clair  –  Galvanisé


	Tonnage :


	Machine  N°


	Désignation
	d
	D
	L
	e
	
	


	3,00 X 16
	3,17/3,20
	9,40/10,00
	16 +0 -1
	1,00/1,10
	
	

	3,00 X 18
	3,17/3,20
	9,40/10,00
	18 +0 -1
	1,00/1,10
	
	

	3,00 X 20
	3,17/3,20
	9,40/10,00
	20 +0 -1
	1,00/1,10
	
	

	3,00 X 23
	3,17/3,20
	9,40/10,00
	23 ± 1
	1,00/1,10
	
	

	3,00 X 25
	3,17/3,20
	9,40/10,00
	25 ± 1
	1,00/1,10
	
	

	3,00 X 30
	3,17/3,20
	9,40/10,00
	30 ± 1
	1,00/1,10
	
	

	3,00 X 35
	3,17/3,20
	9,40/10,00
	35 ± 1
	1,00/1,10
	
	

	3,00 X 40
	3,17/3,20
	9,40/10,00
	40 ± 1
	1,00/1,10
	
	

	3,00 X 45
	3,17/3,20
	9,40/10,00
	45 ± 1
	1,00/1,10
	
	

	3,00 X 50
	3,17/3,20
	9,40/10,00
	50 ± 1
	1,00/1,10
	
	

	3,00 X 55
	3,17/3,20
	9,40/10,00
	55 ± 1
	1,00/1,10
	
	

	3,00 X 60
	3,17/3,20
	9,40/10,00
	60 ± 1
	1,00/1,10
	
	

	3,00 X 70
	3,17/3,20
	9,40/10,00
	70 ± 2
	1,00/1,10
	
	


FAB DT 044  Rev 00  01/01


_1053255311

